Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo,  12  de abril de 2007.

Assinatura do autor________________________________

Assinatura do orientador____________________________

# FICHA CATALOGRÁFICA

RESUMO

Este trabalho, propõe nova tecnologia para tratamento de efluentes gerados pelas indústrias de laticínios. Atualmente este tipo de efluente, quando tratado, utiliza o processo biológico para reduzir a carga orgânica, contudo, este método, algumas vezes, não garante a remoção completa dos compostos orgânicos. Assim, é sugerido a utilização de argila bentonitica sódica para a adsorção da lactose como tratamento terciário do efluente da indústria de laticínios. A comprovação deste evento assim como sua quantificação foi realizada através de duas técnicas distintas: análise térmica e difração de raios-X. Os resultados obtidos foram positivos, pois comprovou-se não só a adsorção como também a absorção do material orgânico, no caso, a lactose na argila avaliada. Verificou-se a capacidade da argila bentonitica de Wyoming ab-adsorver até 50% da lactose.

Assim, este trabalho oferece alternativa para o tratamento terciário do efluente das indústrias de laticínios.

Palavras Chaves: Adsorção. Lactose. Argila bentonitica. Bentonita de Wyoming. Análise térmica. Difração de raios-X.

ABSTRACT

This work considers new technology for effluent treatment  generated by the dairy industries. Currently this type of effluent, when treated, uses the biological process to reduce the organic load, however, this method, some times, does not guarantee the complete removal of organic composites. Thus, the sodium bentonite use is suggested for the adsorption of the lactose as tertiary treatment of the effluent one of the dairy industry. The evidence of this event as well as its quantification was carried through two distinct techniques: thermal analysis and x-ray diffraction. The gotten results had been positive, therefore the adsorption not only proved the absorption of the organic material, in the case, the lactose in the evaluated clay. It was verified capacity of the Wyoming bentonite of to ab-adsorption up to 50% of the lactose.

Therefore, this work offers alternative for the tertiary effluent treatment of the dairies industries.

Keywords: Adsorption. Lactose. Bentonite Clay. Wyoming bentonite. Themical Análisys. X-ray Diffraction.

# Text boxes

| Ferreira, Isabel Cristina Santos |
| --- |
|  | Tratamento terciário de efluente de indústria de laticínios |  |
| tendo em vista adsorção de lactose e argila sódica / I.C.S. Ferreira. -- ed.rev. -- São Paulo, 2007. |
|  | 79 p. |  |
|  | Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da Universidade |  |
| de São Paulo. Departamento de Engenharia Química. |
|  | 1.Lactose 2.Argila sódica 3.Tratamento de efluentes I.Univer- |  |
| sidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia Química II.t. |